# RC-40 再生骨材含有率についてのご報告

令和8年10月2日

【お客様名】　御中

株式会社　石名坂
【代表者名】　印
【住所・電話番号】

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご依頼いただきました弊社製品「再生クラッシャラン（RC-40）」の再生骨材含有率につきまして、下記のとおりご報告申し上げます。

敬具

記

## 1. 材料構成

弊社RC-40は、再生砕石と新材の砕石を混合して製造しており、再生骨材の含有率は質量比で10%未満です。

| 材料 | 由来 | 混合比率（質量比） |
| --- | --- | --- |
| 再生砕石 | コンクリート塊を破砕・選別したもの | 10%未満 |
| 砕石（新材） | 天然岩を破砕したもの | 90%以上 |

- 製造場所：岩手県盛岡市黒川地内　【プラント名】

- 配合の管理方法：10tダンプトラックの台数により、再生砕石と砕石の投入量を管理

## 2. 混合比率を定めた理由

再生砕石の比率を10%未満としているのは、異物の混入を防ぐためです。

コンクリート二次製品にはプラスチック製スペーサーや鉄筋の結束線が含まれ、破砕・選別を経ても微量が残ることがあります。弊社では、再生砕石を農道の敷砂利に使用した際にこれらが表面に現れ、敷砂利をはがして対応した経験が複数回あります。

この経験を踏まえ、再生資源を活用しながら異物が目立たない比率として、現在の配合を採用しています。国土交通省「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」も、プラスチック片や金属などの異物が混入しないよう十分注意するよう求めています。

## 3. 品質試験結果

本配合のRC-40は、規格値のある全項目で合格しています。試験は株式会社伊藤組 機材センター試験課が、令和8年5月13日～23日に実施しました。

| 試験項目 | 試験方法 | 測定値 | 規格値 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度 37.5mm通過 (%) | JIS A 1102 | 97.7 | 95～100 | 適合 |
| 粒度 19mm通過 (%) | JIS A 1102 | 64.2 | 50～80 | 適合 |
| 粒度 4.75mm通過 (%) | JIS A 1102 | 20.6 | 15～40 | 適合 |
| 粒度 2.36mm通過 (%) | JIS A 1102 | 9.9 | 5～25 | 適合 |
| すり減り減量 (%) | JIS A 1121 | 21.6 | 50以下 | 適合 |
| 塑性指数 | JIS A 1205 | NP | 6以下 | 適合 |
| 修正CBR (%) | JIS A 1211 | 71.3 | 20（30）以上 | 適合 |
| 表乾密度 (g/cm³) | JIS A 1110 | 2.657 | － | － |
| 吸水率 (%) | JIS A 1110 | 3.20 | － | － |
| 最大乾燥密度 (g/cm³) | JIS A 1210 | 2.117 | － | － |
| 最適含水比 (%) | JIS A 1210 | 6.3 | － | － |

## 4. 岩手県共通仕様書との関係

岩手県県土整備部共通仕様書（令和8年4月～適用）は、再生クラッシャランについて粒度と品質規格を定めており、再生骨材の含有率に関する規定はありません。弊社RC-40は、下記の規格に適合しています。

- 第2編 表2-2-4「再生砕石の粒度」（RC-40）

- 第3編 表3-2-16「下層路盤の品質規格」（再生クラッシャラン等：修正CBR 20%以上、PI 6以下、セメントコンクリート再生骨材のすりへり減量50%以下）

## 添付資料

- 再生路盤材材料試験結果報告書（RC-40、株式会社伊藤組 機材センター試験課、令和8年5月23日）

以上